UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MÉXICO

TALLER: Juan O’Gorman

FACULTAD DE ARQUITECTURA

# ARAUJO RIVAS EDUARDO

Taller De investigación

## INDICE

CARÁTULA													1

INDICE													2

INTRODUCCIÓN												3

COMPONENETES DEL ELEMENTO									4

MUROS DE PIEDRA

MUROS DE TABIQUE

MUROS DE CONCRETO

MUROS DE SILLARES

PROCESO DE CONSTRUCCIÓN									12

CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS								17

COMPORTAMIENTO SISMICO										18

DIMENSIONES DE MATERIALES									20

DETALLES CONSTRUCTIVOS										23

BIBLIOGRAFÍA												24

INTRODUCCIÓN

El muro es un elemento corrido cuya función principal consiste en organizar un espacio interior o exterior. Los muros se pueden clasificar en:

1. Muros de carga.

2. Muros de contención o retención.

3. Muros divisorios.

Muros de carga. Se encuentran sometidos básicamente a esfuerzos de compresión; por tanto, para su construcción se requieren materiales resistentes, macizos, duros, capaces de evitar el aplastamiento del muro. Los materiales ideales serán la piedra, el tabique recocido, el concreto armado y los sillares.

Muros divisorios. Son muros destinados a separar o aislar los espacios; por tanto, los materiales que pueden emplearse para su construcción son muy variados, pues un mueble, un vidrio o una sábana desempeñan la función de muro divisorio. Además, pueden cumplir con otros requisitos, como ser incombustibles, contar con aislamiento térmico o acústico, ser resistentes a los golpes o impermeables.

Muros de contención o de retención. Por lo general se encuentran sometidos a esfuerzos horizontales de flexión. Se les destina principalmente para contener empujes de sólidos (tierra), de líquidos (agua) o de aire. Los materiales más recomendables para construirlos son el concreto armado, la piedra y, para los que se someten a empujes de aire, las estructuras metálicas.

El Reglamento de Construcciones para el D. F.' señala una serie de disposiciones aplicables al diseño y la construcción de muros formados con piedras naturales o artificiales, macizas o huecas, unidas con un mortero aglutinante. En esas disposiciones se incluyen los muros previamente reforzados con armados, refuerzos verticales (castillos) y horizontales (cadenas o dalas), y los muros con contrafuertes.

## MATERIALES QUE COMPONEN EL ELEMENTO

Los muros de carga se encuentran destinados principalmente a la función de cargar, por tanto, deberán construirse con materiales duros y apoyarse sobre un terreno resistente.

En su construcción se utilizarán materiales que soporten bien los esfuerzos de compresión y aplastamiento: la piedra, el concreto armado, el tabique recocido y los sillares son los más recomendables.

MUROS DE PIEDRA

La piedra maciza, en sus diferentes clases y formas, será siempre un material recomendable para soportar cargas fuertes.

La piedra podrá tener cantos labrados regulares o cantos labrados irregulares asimismo, se puede construir un muro de piedra con cantos irregulares sin labrar

Muros de piedra con cantos labrados regulares y juntas 			Muro de piedra con cantos labrados irregulares y juntas

Prácticamente sin mortero.							prácticamente sin mortero (a hueso).

Cuando se utiliza junta entre las piedras, no deberá ser exagerada (1 a 2 centímetros como máximo) pues es el elemento mas débil

en la junta

Los muros de piedra podrán construirse con o sin refuerzos. Cuando se utilice acero como refuerzo podrán construirse varillas horizontales (cadenas o dalas) o verticales (castillos).

Con refuerzo vertical (castillo únicamente)				Con refuerzo horizontal cadena o dala) únicamente

## MUROS DE TABIQUE

El tabique rojo recocido es seguramente el material mas usado para muros de carga en virtud de su forma regular, su resistencia y su costo económico, lo que permite emplearlo en construcciones de cualquier clase

Se fabrica con tierra arcillosa con poco contenido de arena (el exceso de arena provoca que las piezas se deformen y agrieten durante el cocimiento). Primero se moldean y se comprimen para luego someterlos a la cocción. Su elaboración es sencilla; sin embargo, se tomará la precaución de permitir que las piezas tengan un buen secado durante su proceso natural de aireación, de modo que se endurezcan y no se agrieten antes de que se les introduzca en el horno para su cocimiento.

Las medidas originales de los tabiques eran (7 X 14 X 28 cm), pero en la actualidad los fabricantes han ido disminuyendo esas proporciones hasta en (5.5 X 12 X 25 cm), utilizando, además, mezclas deficientes que dan como resultado un producto malo y frágil que en muchas ocasiones origina asentamientos y cuarteaduras en la estructura.

A continuación se muestran algunos de los espesores, combinaciones, y cuatrapeos más comunes en la construcción de muros con tabique de barro recocido

## MUROS DE CONCRETO

Los muros de concreto reforzado ofrecen ventajas desde cualquier punto de vista, principalmente cuando se les utiliza en construcciones de varios niveles, donde son capaces de absorber en la estructura no sólo cargas verticales fuertes, sino también esfuerzos producidos por el viento o los sismos.

El diseño adecuado de estos muros y su buena ubicación le dará a su estructura una gran rigidez y una capacidad, extraordinaria para soportar la fuerza cortante horizontal.

El Reglamento de Construcciones para el D. F. determina para estos muros la necesidad de calcularlos para esfuerzos de flexocompresión como si fueran columnas, limitándolos a determinadas restricciones dependiendo de si el muro se encuentra o no restringido

En la siguiente figura se muestra un muro cuyos tableros no se encuentran restringidos.

MUROS DE SILLARES

Un sillar es una piedra de forma regular  (por lo general sus lados no son menores de 40 cm, con buena resistencia para soportar esfuerzos de compresión o aplastamiento.

La colocación adecuada de cualquier sillar deberá presentar siempre dos lados perpendiculares a la dirección del esfuerzo que debe soportar. Asimismo, no habrá continuidad en sus juntas verticales con el fin de lograr un buen cuatrapeo en las piedras del muro. Es recomendable que todos los sillares de una misma hilada tengan la misma altura, lográndose con esto un aparejo regular en las piedras y también el adecuado asiento de las mismas.

Sin embargo, los sillares de una misma hilada podrán tener altura diferente, presentando así un aparejo irregular; no obstante, trabajará adecuadamente siempre que las piedras tengan sus dos caras perpendiculares al esfuerzo a soportar.

En la construcción de muros con sillares es común el empleo de clavijas o grapas en sustitución de las ranuras, sobre todo cuando las piedras se colocan a hueso.

Las clavijas o grapas deberán hacerse de bronce o de hierro galvanizado para evitar la oxidación en los herrajes y que se manche la piedra.

En la figura se ven diferentes formas de unir los sillares cuando éstos se colocan a hueso. En las juntas se utiliza una mínima cantidad de mortero.

Su construcción es similar a la de los muros de tabique recocido. A continuación se muestran algunas formas de construirlos.

## PROCESO DE CONSTRUCCIÓN

Una vez elaborada la cimentación que va a sustentar los muros de acuerdo con el plan (proyecto), y dependiendo del

material elegido, se procederá a impermeabilizar el desplante del muro Impermeabilización en el desplante de muros. La diferencia entre tener muros con humedad o libres de ésta, es una adecuada impermeabilización en la cimentación o en las dos primeras hiladas. Las múltiples opciones de impermeabilizantes que ofrece el mercado nacional, dan buenos resultados, si su elección y aplicación son correctas. De manera general, los impermeabilizantes se dividen por su aplicación en fríos y calientes. Los más conocidos y económicos son los de asfalto, aunque en algunas regiones del país han sido sustituidos por otros productos.

Impermeabilización en el desplante de muros.

El clima y el tipo de suelo donde se ubique la construcción, así como los materiales del muro y la cimentación, determinan la especificación del impermeabilizante que se utilizará. En climas donde llueve demasiado o medianamente, es recomendable extremar precauciones para evitar humedad en los muros. Cuando existe salitre, o presencia de humedad constante en el suelo, conviene impermeabilizar también la misma cimentación, para evitar la absorción de la humedad a través de la base de los muros. Otra alternativa de solución, si la cimentación es a base de concreto, es el uso de impermeabilizante integral, es decir, la elaboración del concreto con aditivos, cuyo resultado es un sello que evita la penetración de la humedad una vez que fragua. Otro punto que se deberá contemplar es el muro mismo, en superficie expuesta a la intemperie (exterior); se le protegerá de la humedad con:

El mismo material que conforma el muro (vitrificado, esmaltado, block, comprimidos, etcétera).

Productos que sellen su superficie (aditivos, pintura,barnices, impermeabilizantes, etcétera).

Revestimiento del muro (con aplanados a base de morteros, piedra, otros recubrimientos, etcétera).

El uso de muros prefabricados.

Aplomar . Dentro de las operaciones para la construcción de una vivienda, es importante que, los elementos que la componen estén perfectamente verticales. Esta operación se hace manualmente y se realiza con la plomada, o con el nivel de burbujas. Tal vez uno de los elementos que requieren un aplomado más exacto, son los muros, pues de ello depende la estabilidad de la construcción, y así evitar riesgos o accidentes.

Con plomada de arrime

Aplicación; desenrollar el cordel de la corredera(nuez); mantener el plomo junto a la corredera, y oprimir el cordel contra la corredera con el dedo pulgar, de manera que se vaya soltando el cordel conforme se requiera en la operación del aplome.

. Plomada de arrime

Apoyar la corredera contra la superficie del elemento por aplomar para obtener un aplomado. fiel, hay que asentar la corredera bien.

Hacer descender el plomo, deslizando el cordel, hasta que aquél llegue a la parte más baja del elemento a aplomar, sin que toque el suelo

Observar la posición del plomo, con relación al elemento que se aploma.

Si el plomo roza casi el elemento, el aplomo es correcto, y por tanto su ejecución constructiva Es correcto el aplomado si el plomo queda separado del elemento, y se corregirá haciendo los movimientos del elemento como indican las flechas

También el aplomado es incorrecto si el plomo queda junto al elemento. Para corregir, el elemento se desplazará según las flechas

Aplicación y corección de plomada.

Aplomado con nivel de burbuja

Se coloca el nivel en relación vertical, ubicándolo adosado en el centro del elemento que se va a aplomar

El nivel tiene dos marcas, donde se efectuará la observación, y el indicativo del aplome del elemento en cuestión:

Si la burbuja queda entre las dos marcas, el elemento está verticalmente ubicado 

Si la burbuja sale de las marcas, el elemento está inclinado hacia adelante, o hacia atrás en relación con el observador, y el elemento en cuestión requerirá corrección.

La corrección del elemento desplomado (no vertical), se lleva al cabo moviéndolo hacia adelante,o hacia atrás, hasta que coincida la burbuja entre las dos marcas.

Se recomienda que la longitud del elemento que se va a aplomar no pase de dos metros.

Verificación de verticalidad con nivel.

La nivelación es el proceso para obtener la horizontalidad de un elemento de construcción. Se logra con el nivel de

burbujas. Es útil su empleo en lo que se piense, en un piso cimiento, cerramiento, muro, etcétera. En el caso que nos ocupa, los muros, si se requiere quesean aparentes, es decir, que no tengan recubrimiento alguno, y que su presentación sea su mismo material, llámese block, tabicón, tabique, etc., se cuidará exhaustivamente su nivelación. Sin embargo, cuando se usen materiales con recubrimiento integral o de fábrica, habrá que considerar el aspecto de horizontalidad.

Al elaborar un muro no aparente (que va a recibir un recubrimiento), habrá que cuidar su horizontalidad (nivelación),pues juntas disparejas afecta la consistencia y la economía de la obra, aquéllas absorben más mezcla en el junteo. Los métodos más usuales y seguros para conservar nivelado un muro es a través de hilos, o el chequeo con nivel de burbujas por cada hilada que se va a elaborar. Se llama hilada a la colocación de bloques o unidades de material de un muro (pared), en una hilera horizontal. El uso de hilos para referenciar la horizontalidad de una hilada, es un método seguro.

Basta colocar el nivel de burbujas sobre el hilo tenso y asegurado en ambos extremos, hasta que las marcas encierren la burbuja, y proceder a colocar la hilada.

Previamente a su colocación, los tabiques debelan saturarse de agua para asegurar la adherencia del mortero

se usara mortero de cemento / arena en proporción 1 5,

los refuerzos de concreto armado que fue el proyecto deberán respetar los cortes del tabique indicados en la intersecciones de muros con castillos

los muros deberán protegerse de la humedad y la sanidad existente

no se aceptaran desplomes mayores de 1/300 de la altura del muro, ni desniveles mayores a 2 mm por metro lineal

## CARACTERÍSTICAS DE LOS SISTEMAS

Los muros estructurales son los que significan una contribución efectiva en un sistema estructural, de dos maneras posibles:

1. Como muros de carga, en cuyo caso se deben proyectar para soportar cargas verticales además de su propio peso. Dichas cargas se deben a los suelos, techos y quizás a otras paredes estructurales, además de otras cargas complementarias que los citados elementos pueden soportar. Este tipo de cargas impone unas solicitaciones de compresión directa.

2. Muros de estabilización proyectadas para soportar las fuerzas horizontales o inclinadas resultantes de la presión del viento, de los temblores de tierra, de la presión del agua o de la tierra, o bien de los empujes oblicuos de las formas estructurales arqueadas. Las paredes construidas con tales fines deben resistir tensiones de cortadura y de flexión. Ejemplos de estas paredes son los muros de contención, los contrafuertes y ciertos tipos de paneles que sirven de relleno para conferir rigidez a un armazón estructural.

Para estas funciones estructurales básicas, las paredes pueden tomar una o varias formas:

a-). Pueden consistir en bloques o ladrillos sobre mortero y dispuestos de modo que no haya continuidad de juntas en el plano ya que, de lo contrario, se corre el riesgo de que en dichas juntas se concentren esfuerzos, causa de grietas y de debilidad estructural,

b) Otras están formadas por materiales homogéneos como la arcilla o el hormigón, reforzados a veces con paja o acero contra las solicitaciones de tensión,

c). Pueden también ser de construcción carcasa tensada, es decir, desde laminados rígidos como el contrachapado o el entablado de intemperie con bastidores de madera o de otros materiales o en forma de un relleno entré placas, como la espuma de plástico, entre placas

COMPORTAMIENTO SISMICO (FUERZAS HORIZONTALES)

Lo corriente es que las paredes estructurales de los edificios realicen simultáneamente la doble función de soporte de carga y estabiliza-dora. Esto se ve en las ilustraciones de un simple sistema estructural a base de dos losas horizontales, soportada la superior por dos paredes estructurales

Al exponerlo a fuerzas horizontales, el sistema puede fallar por desmoronamiento de las paredes de apoyo debido a falta de rigidez lateral Una estructura rígida también puede fallar por vuelco o por deslizamiento horizontal pero.

La capacidad de resistir fuerzas horizontales no es independiente de las cargas verticales Esto es importante. Por ello los muros de contención muy cargados cumplen mejor su función que los muros descargados en igualdad de las demás condiciones El argumento inverso también es válido La mínima deformación debida a una carga horizontal determina unas condiciones de excentricidad y de flexión en el muro con respecto a su función de soporte de cargas verticales y, en consecuencia, aumentan las tensiones impuestas a los materiales que lo constituyen

En el caso de dos paredes estructurales perpendiculares (fuerza horizontal obligara al sistema a  girar alrededor del eje común 0-0 Cualquier pared no radialmente dispuesta desde el eje 0-0 contribuirá a estabilizar el sistema porque la fuerza actuante (o una sustancial componente de la misma) queda en el plano de (3) Por tanto, esta se ve sometida a cortadura

Estos sencillos principios se aplican en las estructuras de hormigón armado de varios pisos, en paredes de carga de ladrillo o de bloques, también en la construcción a base de armazones reticulados con paredes de relleno de ladrillo o de hormigón armado.

En ambos casos, la resistencia de la obra de ladrillo o del hormigón armado a la cortadura sirve para reforzar las estructuras en la dirección de los planos de las paredes. De ahí que reciban el nombre de paredes de cortadura o. a veces, en el caso de estructuras reticuladas. de paneles de cortadura.

En zonas expuestas a terremotos, las normas de edificación suelen prever el hecho de que, si bien el armazón presenta uniones resistentes a los momentos, sus paredes o paneles de cierre no dejan de estar sometidos a cortadura Dichas paredes son mucho más •rígidas que los miembros y uniones de un armazón, por lo que soportar un mayor porcentaje de las cargas Este reparto es en proporción directa a la rigidez de las partes implicadas.

La resistencia de una estructura a las fuerzas horizontales también depende de la rigidez de los elementos horizontales, como suelos y techos Cuanto mas rígidos sean estos mejor transmiten las fuerzas horizontales desde los elementos verticales menos rigidos a los másrígidos.

DIMENSIONES DE ALGUNOS MATERIALES

## DETALLES CONSTRUCTIVOS

## BIBLIOGRAFIA

Igoa  José María MANUAL DEL CONSTRUCTOR, Ediciones CEAC 1986 Barcelona España

Fisher Robert PAREDES, trad. Jimenez Luis M. Editorial BLUME Barcelona 1976

Perez Alama Vicente MATERIALESY PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN, APOYOS AISLADOS Y CORRIDOS

Primera edición, México DF. 2000

Murguía Diaz Miguel, Mateo Centeno Diana, DETALLES DE ARQUITECTURA Segunda reimpresión México DF 1997