HORNO ROTATRIO DE CEMENTO

Proceso quimico, mineralogico y fisico en la sinterizacion del crudo

SECADO DEL CRUDO:   hasta 200 ºC

Eliminacion del agua libre

CALENTAMIENTO:   200 ºC		700 ºC

Eliminacion del agua intermolecular

Eliminacion del agua quimicamente combinada

Quema de la posible materia organica

Descompone el      MgCO3	           MgO + CO2

CALCINACION:   700 ºC	       1100 ºC

Descompone     CaCO3	             CaO  +  CO2

Se descomponen en oxidos los minerales arcillosos

SiO2      Al2O3         Fe2O3

Comienzan a reaccionar los diferentes oxidos con el  oxido de cal

ALUMINATO TRICALCICO                         C3A

SILICATO BICALCICO                          C2S

FERRITO ALUMINATO 	                   C4FA

Reaccionan los componentes con un menor contenico en cal, preferentemente

Hasta esta fase de consume un 60% de energia del horno del total empleado en el proceso

REACCIONES EXOTERMICAS:   1100 ºC              1250 ºC

SINTERIZACION o CLINKERIZACION:  1250 ºC             1450 ºC

Comienza a formarse la fase liquieda

Se forma el SILICATO TRICALCICO (alita) C3S

que aparece como fase solida

ENFRIAMIENTO: 1450 ºC              100 ºC

Según se enfria el material          aparece nodulos esfericos

de CLINKER

esta es un fase importante, por tener que realizarse muy rapidamente ( para evitar la aparicion de cal libre)

el enfriamiento brusco facilita la milienda del clinker

el enfriamiento brusco da mayor estabilidad de volumen

EL HORNO debe tener una atmosfera oxidante

# REACCIONES QUE SE PRODUCEN EN EL HORNO

-    Al2O3  +  FeO  +  Cal                         FERRITO ALUMINATO TRETRACALCICO

no aporta resistencia a la pasta del cemento pero facilita la sinterizacion

-   Al2O3  +  Cal                  ALUMINATO TRICALCICO

se produce en caso de agotarse el ferrito

es un compuesto indeseable: ·no aporta apenas resistencia

·hace al cement. Atacable por otras        sustancias

-  Fe2O3  +  Cal                 FERRITO BICALCICO

se produce en caso de agotarse la alumina

-  SiO2 +  Cal                 SILICATOS TRICALCICOS y BICALCICOS

La existencia de CAL LIBRE puede ser debido:  · mala dosificacion del crudo

· mala molienda

· coccion insuficiente

·enfriamiento indebido del clink

La existencia de MAGNESIA es perjudical ( al igual que la cal libre ), por  hidratarse a largo plazo. El porcentaje maximo permitido en ensayo de volumen de estabilidad no debe superar el liminite establecido de l 2%. *