PRACTICA 3

Peso específico del lugar y humedad del lugar

OBJETIVO

Determinar el peso específico y la humedad del lugar para poder definir el grado de compactación del material de sitio.

INRODUCCIÓN:

La determinación de peso específico o volumétrico en el lugar, por el método de la trompa y arena se efectúa en los materiales tanto en estado natural como en estado compactado y sirve para obtener los grados de compactación y los coeficientes de variación volumétrica.

La determinación del peso específico o volumétrico en el lugar por este método consiste esencialmente en hacer una excavación en el sitio de prueba elegido pesar el material extraído y relacionar este peso con el volumen del sondeo en el cual es medido con la arena.

Para determinar el peso específico de la arena se empleará la siguiente fórmula

(sd = Wsd / vr X 1000

Para determinar el volumen del sondeo de la prueba Vm se usará la siguiente fórmula

Vm = ( Ws / (sd ) X 1000

Para determinar el peso volumétrico del material húmedo en el lugar se empleará la siguiente fórmula

(m = (Wm / Vm ) X 1000

Para determinar el peso del material en estado seco en el lugar se empleará la siguiente fórmula

(d = ((m / (100 + W))X 100

MATERIAL Y EQUIPO

Arena fina 4.5 Kg

Barreta

Rasador

Balanza

Cápsula de Al

Parrilla

Pinzas

Recipiente trompa de elefante

Cuchara de albañil

Flexómetro

Cepillo

Bascula

Costal

Charola

Vidrio de reloj

Cubeta

Escoba

PROCEDIMIENTO

- Se verifica previamente el peso específico de la arena el cual terminará determinando el volumen  del recipiente.  El peso de la arena es de 4.5kg que pasa por la malla 10 y es retenida en la malla 16

- Se realiza el sondeo en el lugar, este sondeo tendrá aproximadamente un volumen de 10x10x20 cms.

- El material extraído del sondeo será guardado en el costal.

- El material del fondo será depositado en la cápsula con el fin de que guarde la humedad ya que esta es representativa respecto a la humedad del suelo.

- Si en el proceso de extracción de material se encontrara con partículas mayores a 1” estas se limpian y son regresadas al sondeo.

- Terminando la extracción del material se procede a llenar el sondeo con la arena la cual está depositada en el recipiente de Trompa de Elefante dicha arena será depositada a una altura tal que no permita desperdicio de la arena

- Se rasea la arena al ras del suelo posteriormente es extraída y la diferencia de esta y la que quedó en el recipiente será el volumen de nuestro sondeo

- Se procede a realizar los cálculos de los pesos volumétricos que necesitamos

Se pesa la arena y es depositada en el recipiente trompa de elefante

Se realiza un sondeo aproximadamente 10x10x20 y es llenado por la arena

Se rasea y el material que queda en el sondeo se resta con el del recipiente

El material que sale del sondeo es guardado en el costal y la parte inferir en la cápsula

Todos los materiales son pesados y procede al cálculo de los pesos volumétricos

CALCULOS Y RESULTADOS

PESOS

Peso cápsula con muestra     177gr

Peso muestra costal            4.085kg

Peso arena sobrante            1.90kg

Cápsula                       41.3

Costal 	       		      83.6gr

Peso de arena con tara        5280kg

Arena en el depósito          4500kg

VOLUMEN DEL SONDEO

10x10x20cm = 2000cm3

Peso volumétrico de la arena suelto seco

(sd = (Wsd/Vr) X 1000

(sd = ((5280 – 1790)/2.5) x 1000

(sd =  1396 kg/m3

Volumen del sondeo de la prueba.

Vm = (Wsi – Wsf / (sd ) x 1000

Vm = (Ws / (sd )x 1000

Vm = 4500-1900 / 1396 x 1000

Vm = 1862.46 cm3

Peso volumétrico húmedo del material en el lugar

(m = (Wm / Vm) x 1000

(m = ((4085 – 83.6) / 1862.46) x 1000

(m = 2148.49 kg/m3

Peso del material en estado seco en el lugar

(d = ((m / 100 + w)x100

pero W (% )

w = (135.7 – 118.29 / 118.2) x 100

W = 14.8

Peso del material en edo. Seco en el lugar

(sd = (2148.44/100+14.8) X 1000

(sd = 1871.46

CONCLUSIÓN:

El objetivo central de esta práctica fue el de determinar el peso seco del material y la humedad del mismo en el lugar, con el fin de que con el peso seco calculando en campo y el peso volumétrico máximo seco de laboratorio establecer una relación porcentual que nos defina el grado de compactación del material que se está estudiando o donde se está efectuando el sondeo.

Con este grado de compactación calculado se determina y verifica la compactación de alguna capa de la sección estructural ya sea del cuerpo del terraplen de la capa subrasante o de las capas de pavimento y con ello determinar si cumplen con las especificaciones de proyecto.

BIBLIOGRAFÍA

- Estructuración de las Vías Terrestres. Crespo Villalaz

- Vías de comunicación.  Crespo Villalaz.

- MECÁNICA DE Suelos tomo1.  Juárez Badillo